AATCC第61号2A洗水色牢度测试法

- 涤液的制备：

用2鼓励克的WOB洗衣粉约200ML的温暖蒸溜水溶解好后，再将冷蒸溜倒入调至1公升。(如果没有WOB洗衣粉，建议用ECE洗衣粉代)

- 试样的制备：

测试色布大小为15cmX5cm(横向)，连接布要用5cmX5cm的10#多纤维布片(多种纤维上的六种纤维条依次为：醋纤—棉—尼龙—涤纶—人造毛—羊毛)。

将多种纤维布片上的羊毛条靠右面放，再将该布片放在色布面上半部位置，并用线(或忆钉)沿5cm顶边缝好，成为合成试样。

- 测试方法：

  - 先将Linitect样缸预热至50℃(中央化室的2号样缸适用)。

  - 将150ML的制备好洗涤液倒入专用弹簧钢瓶内，并加入专用钢珠50粒。

  - 将合成试样放入瓶内，加盖，加固后，将瓶插入转架槽内并开始进行。

  - 在50±2℃进行45分钟后将试样取出，用自来水冲洗干净，脱水，及在60℃以下的温度烘干。

  - 评级时需评色变及多种纤维上各纤维的沾色。