QB／T 3594－1999 铅印彩色油墨

本标准适用于铅印彩色油墨。铅印彩色油墨系采用树脂、平性植物油、矿物油颜料与填充料等，经过混合研磨而成。供一般的凸版印刷机于胶版纸、凸版纸、白板纸等纸版上印刷商标，表册及书刊使用。
　　1 产品颜色
　　1．1 分白、黄、绿、蓝、青莲、红、黑等七种13个花色。
　　2 技术要求

2．1 本标准的产品必须符合下列各项技术指标：

| 型号 | 产品名称 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颜色 | 着色力（％） | 细度（μ） | 流动度（mm） |
| T31 101 | 白墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 24～34 |
| T31 211 | 柠檬黄墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 24～34 |
| 31 221 | 浅黄墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 24～34 |
| T31 231 | 中黄墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 24～34 |
| T31 241 | 深黄墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 24～34 |
| T31 301 | 绿墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 24～34 |
| T31 411 | 孔雀蓝墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 25～35 |
| T31 431 | 中蓝墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 26～36 |
| T31 501 | 青莲墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 26～36 |
| T31 621 | 金光红墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 24～34 |
| T31 631 | 大红墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 24～34 |
| T31 641 | 深红墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 24～34 |
| T31 801 | 黑墨 | 近似标样 | 90-110 | ≤20 | 25～35 |

3 试验方法
　　3.1 颜色按GB/T 14624．1－93《油墨颜色检验方法》规定执行。
　　3．2 着色力按GB/T 14624．2－93《油墨着色力检验方法》规定执行。
　　3．3 细度按QB 559－83《油墨细度检验方法》规定执行。
　　3．4 流动度按GB／T 14624．3－93《油墨流动度检验方法》规定执行。
　　4 检验规则
　　4．1 产品出厂前应由生产厂检验部门负责检验，符合技术指标始得出厂。每批产品应附有型号、产品名称、批号、净重、生产日期。
　　4．2 收货单位在验收过程中，应按本标准所列技术指标，由检验人员进行全部或部分指标的检验，根据批量的多少，按5％～10％的比例取样，每听（盒）桶取样量不少于20克。
　　4.3 取样时，应仔细清除油墨听（盒）桶盖上的灰尘和杂物，勿使外界杂物落入油墨样品中。
　　4．4 验收中，如发现不符合技术指标的情况，应重新取样复验，复验结果如仍不符合本标准规定，由生产厂和验收单位双方共同协商解决。
　　5 标志、包装、运输、贮存
　　5．1 铅印彩色油墨用铁听（盒）或铁桶装，铁听（盒）应再装入外包装箱内。
　　5．2 铁听（盒）或铁桶外应贴或喷涂商标，注明生产厂名、型号、产品名称、净重、生产批号及包装日期。
　　5．3 外包装箱表面应有生产厂名、型号、产品名称、数量、重量以及不得倒置的标志。
　　5．4 产品不得露天存放。库房必须干燥、通风，防止受潮，远离火源。
　　5．5 运输及搬运中，不得抛、摔、碰、撞，以防包装破损，油墨溢出。
　　5．6 本产品可用车、船、飞机等各种交通工具运输。
　　5．7 本产品在符合5．4条的存放条件下，自生产之日起，有效贮存期为二年。
　　5.8 本产品在有效贮存期内，允许个别质量指标有变化，但生产厂要保证使用。

附加说明：

　　本标准由轻工业部日化局提出，由全国油墨标准化技术小组归口。

　　本标准由甘肃省甘谷油墨厂负责起草。

　　本标准主要起草人：阮东山、王治德。